DC-108  绒面发泡浆
性能概要                                                   

DC-108绒面发泡浆适用于棉、麻、T/C、化纤等布料印花。其特点是使用方便，印花操作性佳，坚牢度好，性价比高，赋予印花面独特的绒面效果。产品符合环保标准，不含甲醛、APEO、塑化剂、重金属等，可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：白色膏状
组成：丙烯酸酯聚合物、助剂
P H ：7.5～8.5

参考处方                                            

	
	白色               彩色

	DC-108
	30-40%            30-40%

	3890A
	---------             60-70%

	3890
	60-70%             ----------

	色种
	----------                2%

	L-300 固化剂
	0-1％                 0-1％

	合计
	100%                 100%


印花工艺                                               

100-120目网板水性尖刀---印花2刀X3次---暻干---焙烘（170～175℃×1～2分钟）
注意事项                                               

1、 添加固化剂L-300 1%可有效提高印花面的牢固度，以满足特殊面料或高要求的印花，添加了固化剂的印花色浆必须在24小时内用完；对于高弹拉架布，罗纹布的印花可用先用打底透明浆DC-1打底印花1-2次，以提高印花的弹性。

2、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。
3、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。
