
DC-208/208A  防升华白胶浆/透明浆     

性能概要                                                   

DC-208/208A防升华胶浆适用于棉、麻、T/C、化纤等布料胶浆印花。其特点是使用方便，印花操作性佳，手感干爽不返粘，坚牢度好，性价比高，特别是其具有一般胶浆所不具有的独特特性，能有效防止布料中的染料迁移到印花表面。产品符合环保标准，不含甲醛、APEO、塑化剂、重金属等，可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：白色膏状
组成：丙烯酸酯聚合物、助剂
P H ：7.5～8.5

参考处方                                            

	
	白色印花     加色印花

	DC-208
	99-100%       20%

	DC-208A
	-----         80%

	色种
	-----         0-5%

	L-300 固化剂
	0-1％         0-1％

	合计
	100%         100%


印花工艺                                               

100-120目网板水性尖刀---印花2刀X3次---焙烘（130～150℃×1～2分钟）
注意事项                                               

1、 添加固化剂L-300 1%可有效提高印花面的牢固度，以满足特殊面料或高要求的印花，添加了固化剂的印花色浆必须在24小时内用完；对于高弹拉架布，罗纹布的印花可用先用透明浆DC-208A打底印花1-2次，以提高印花的弹性。

2、 印花后必须将印花面进行充分的热处理（焙烘），才能完全显示其优异的印花效果。如自然晾干，必须在72小时后方可测试牢度。

3、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。
4、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。

