DC-409/409A  仿拔印浆白/透
性能概要                                                   

DC-409/409A仿拔印浆适用于棉、麻布料印花。其特点是使用方便，印花操作性佳，手感柔软，色彩鲜艳，印花透气性好，性价比高。产品符合环保标准，不含甲醛、APEO、塑化剂、重金属等，可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：白色膏状
组成：丙烯酸酯聚合物、助剂
P H ：7.5～8.5

参考处方                                            

	
	白色印花     加色印花

	DC-409
	100%        -----

	DC-409A
	-----         95%

	色种
	-----         5%

	合计
	100%         100%


印花工艺                                               

120-150目网板水性尖刀---印花1刀X 1-2次---焙烘（130～150℃×1～2分钟）
注意事项                                               

1、 印花后必须将印花面进行充分的热处理（焙烘），才能完全显示其优异的印花效果。如自然晾干，必须在72小时后方可测试牢度。

2、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。
3、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。
