DC-H530N  防升华打底浆
性能概要                                                   

DC-H530N防升华打底浆主要针对化纤布料胶浆印花，做打底专用，以防止染布的染料迁移到印花表面。其特点是使用方便，印花操作性佳，坚牢度好，防染料迁移效果非常好，性价比高。产品符合环保标准，不含甲醛、APEO、塑化剂、重金属等，可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：灰色膏状
组成：丙烯酸酯聚合物、助剂
P H ：7.5～8.5

参考处方                                            

	
	打底印花     盖面印花

	DC-H530N
	100%         -----

	1880
	-----         100%

	合计
	100%         100%


印花工艺                                               

100-120目网板水性尖刀---打底印花2刀X2-3次---盖面印花2刀X2-3次---焙烘（130～150℃×1～2分钟）
注意事项                                               

1、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。
2、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。
