
H型水性油墨白/透        

性能概要                                                   

H型水性油墨操作性、过网性好，可用于棉、麻、T/C等布料的网点图案（分化点）的印花，具有遮盖好，色彩鲜艳，网点清晰，手感柔软等特点。产品符合环保标准，不含甲醛、APEO、塑化剂、重金属等，可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：白色膏状
组成：丙烯酸酯聚合物、助剂
P H ：7.5～8.5

参考处方                                            

	
	白色印花     加色印花

	H型水性油墨白
	99-100%       20%

	H型水性油墨透
	-----         80%

	色种
	-----         0-5%

	L-300 固化剂
	0-1％         0-1％

	合计
	100%         100%


印花工艺                                               

180-200目网板---印花2刀---闪干---焙烘（150℃×2分钟）
注意事项                                               

1、 添加固化剂L-300 1%可有效提高印花面的牢固度，以满足特殊面料或高要求的印花，添加了固化剂的印花色浆必须在24小时内用完。

2、 印花后必须将印花面进行充分的热处理（焙烘），才能完全显示其优异的印花效果。

3、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。
4、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。
