水性厚板浆
性能概要                                                   

水性厚板浆适用于棉、麻、T/C等布料胶浆印花。其特点是使用方便，印花操作性佳，起厚快，牢度好。产品符合环保标准，不含甲醛、APEO、塑化剂、重金属等，可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：白色膏状
组成：丙烯酸酯聚合物、助剂
P H ：7.5～8.5

参考处方                                            

	
	

	水性厚板浆
	99%

	S-100 
	1％

	合计
	100%


印花工艺                                               

100-120目网板水性尖刀---水性厚板浆印花10-12次---盖面印花1-2次---晾干---焙烘（140～150℃×1～2分钟）
注意事项                                               

1、 添加了固化剂的印花色浆必须在24小时内用完。
2、 印花后必须将印花面进行充分的热处理（焙烘），才能完全显示其优异的印花效果。如自然晾干，必须在72小时后方可测试牢度。

3、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。
4、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。
