
仿烫金（银）浆+珠光浆    
性能概要                                                   

仿烫金（银）+珠光浆。主要适用于棉，TC棉，混纺，高弹尼龙布，防水尼龙布等材料的印花使用；其特点是使用方便，附着力极佳，手感软，弹性佳，光泽度高，耐酸碱性佳，耐紫外线，不黄变。产品符合环保标准，抗冻性极佳，不含甲醛，不含APEO，可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：金色或银灰色糊状物

组成：聚氨酯及金银粉

P H ：7.5~8.5

参考处方                                            

	金银色
	着色印花

	 打底印花      打底浆98%+2%交联剂
	打底浆98%+2%交联剂

	 盖面印花      金银浆98%+2%交联剂
	银浆97~96%+2%交联剂+1~2%水性色素


印花工艺                                               

                                                 自干（48小时—72小时）

 打底印花(2~3次）   烘干→金银印花(2~3次）                       　　

                                                 焙烘（130～150℃×1～2分钟）

1、 注意事项                                               

2、 由于打底浆及仿烫金（银）浆配套使用的是专用交联剂，所以客户不可随意变更或增减交联剂。

3、 由于浆体内金银粉比重较大，故而在使用前必须充分搅拌均匀后，方可使用。

4、 一般来说，固化剂添加2%即可；如有特殊要求，应酌情加大固化剂的添加量，添加了固化剂的印花色浆必须在4小时内用完，否则因此造成的后果, 本公司概不负责。

5、 印花后必须将印花面进行充分的热处理（焙烘），才能完全显示其优异的印花效果。如自然晾干，必须在48小时—72小时后方可测试牢度。

6、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。配套固化剂使用后必须盖上瓶盖，不可敞开在空气中！

7、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。

