
DC-100/100A泳衣白胶浆/泳衣透明浆
性能概要                                                   

DC-100/DC-100A泳衣胶浆主要是用于高弹力泳衣面料的胶浆印花。其特点是使用方便，弹性极佳，印花操作性佳，极优的坚牢度。产品符合环保标准，抗冻性极佳，不含甲醛，不含APEO，可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：白色膏状

组成：聚氨酯及添加物

P H ：7.5～8.5

参考处方                                            

	
	白色印花         着色印花

	DC-100A
	------            80%～95％

	DC-100
	99%            5%～20％

	水性色种
	------              1%～5％

	S-100
	1%               1％

	合计
	100%             100%


印花工艺                                               

 100-120目网板水性尖刀---印花2刀X3次---焙烘（130～150℃×1～2分钟）

            　　

注意事项                                               

1、 一般来说，为了满足泳衣布的水洗，S-100添加1%即可；如需特殊水洗或盐洗，应酌情加大固化剂的添加量，添加了固化剂的印花色浆必须在4小时内用完，否则因此造成的后果, 本公司概不负责。

2、 印花后必须将印花面进行充分的热处理（焙烘），才能完全显示其优异的印花效果。如自然晾干，必须在48小时—72小时后方可测试牢度。

3、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。

4、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。
