DC-1331W/1331C  拔白浆/彩拔浆
性能概要                                                   

DC-1331W/1331C拔印浆适用于棉布印花。其特点是印花操作性佳，手感柔软，色彩鲜艳，性价比高。产品符合环保标准，不含甲醛、APEO、塑化剂、重金属等，配用环保拔印粉可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：白色膏状
组成：丙烯酸酯聚合物、助剂
P H ：7.5～8.5

参考处方                                            

	
	拔白印花     色拔印花

	DC-1331W
	92-95%        -----

	DC-1331C
	-----         87-90%

	拔印粉
	5-8%        5-8%

	色种
	-----         5%

	合计
	100%         100%


印花工艺                                               

120-150目网板水性尖刀---印花1刀X 1-2次---压烫（150℃×10～15秒）
注意事项                                               
1、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。
2、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。
