PU-42  PU加光浆
性能概要                                                   

PU-42 PU加光浆用于胶浆加光印花，可用于胶浆盖面加光印花，亦可加入胶浆提高胶浆光亮度。其特点是使用方便，光亮度极高，手感柔软，印花操作性佳，极优的坚牢度。产品符合环保标准，抗冻性极佳，不含甲醛，不含APEO，可用于童装印花。
产品物性                                               

外观：透明状糊状物

组成：水性聚氨酯及添加物

P H ：8.0～9.0
参考处方                                            

	
	盖面印花

	PU-42 PU加光浆
	99%

	S-100 催化剂
	1％

	合计
	100%


印花工艺                                               

                                                自干（48小时—72小时）

胶浆印花     烘干    PU-42盖面印花1-2次                    　　

                                                焙烘（130～150℃×1～2分钟）
注意事项                                               

1、 一般来说，为了满足水洗牢度，催化剂添加1%即可；如需特殊水洗或盐洗，应酌情加大催化剂的添加量，添加了催化剂的印花色浆必须在8小时内用完，否则因此造成的后果, 本公司概不负责。

2、 印花后必须将印花面进行充分的热处理（焙烘），才能完全显示其优异的印花效果。如自然晾干，必须在48小时—72小时后方可测试牢度。

3、 该产品的贮存期为12个月，请保存在低温干燥处，使用后必须将盖子盖紧，以免表面结皮，影响再次使用。配套催化剂使用后必须盖上瓶盖，不可敞开在空气中！

4、 因化工产品本身存在多变性，无论本公司提供的小样还是大货，工厂均需按指定的工艺条件认真打样，待各项牢度检测合格后方可投入大生产。任何未经测试而造成的损失，本公司概不承担。
